|  |
| --- |
| **椭圆封头模压落料尺寸对照表** |
| 内径 | 曲面高度 | 25直边高度 | 40直边高度 |  | 内径 | 曲面高度 | 25直边高度 | 40直边高度 |
| 150 | 37.5 | 236 | 263 |  | 1400 | 350 | 1780 | 1805 |
| 200 | 50 | 300 | 330 |  | 1500 | 375 | 1890 | 1930 |
| 250 | 62.5 | 355 | 385 |  | 1600 | 400 | 2010 | 2040 |
| 300 | 75 | 420 | 450 |  | 1700 | 425 | 2123 | 2150 |
| 350 | 87.5 | 480 | 510 |  | 1800 | 450 | 2240 | 2270 |
| 400 | 100 | 543 | 573 |  | 1900 | 475 | 2370 | 2400 |
| 450 | 112.5 | 615 | 645 |  | 2000 | 500 | 2500 | 2540 |
| 500 | 125 | 685 | 715 |  | 2200 | 550 | 2740 | 2770 |
| 550 | 137.5 | 732 | 762 |  | 2400 | 600 | 2946 | 2978 |
| 600 | 150 | 795 | 830 |  | 内径 | 曲面高度 |  | 40直边高度 |
| 650 | 162.5 | 873 | 910 |  | 2500 | 625 |  | 3100 |
| 700 | 175 | 920 | 950 |  | 2600 | 650 |  | 3220 |
| 750 | 187.5 | 992 | 1020 |  | 2800 | 700 |  | 3520 |
| 800 | 200 | 1050 | 1070 |  | 3000 | 750 |  | 3760 |
| 850 | 212.5 | 1110 | 1130 |  | 3200 | 800 |  | 4000 |
| 900 | 225 | 1170 | 1190 |  | 3400 | 850 |  | 4260 |
| 950 | 237.5 | 1225 | 1250 |  | 3600 | 900 |  | 4478 |
| 1000 | 250 | 1280 | 1310 |  | 3800 | 950 |  | 4725 |
| 1100 | 275 | 1400 | 1440 |  | 4000 | 1000 |  | 4963 |
| 1200 | 300 | 1540 | 1560 |  | 4200 | 1050 |  | 5200 |
| 1300 | 325 | 1650 | 1680 |  | 4400 | 1100 |  | 5440 |
| **管配封头** | **蝶形封头** |
| 外径 | 25直边高度 |  | 内径 | 曲面高度 | 25直边高度 |
| 89 | 137 |  | 400 | 78 | 547 |
| 108 | 155 |  | 450 | 87 | 603 |
| 133 | 205 |  | 500 | 97 | 660 |
| 159 | 235 |  | 550 | 107 | 720 |
| 168 | 245 |  | 600 | 116 | 786 |
| 194 | 275 |  | 650 | 126 | 843 |
| 219 | 310 |  | 700 | 136 | 900 |
| 273 | 370 |  | 750 | 146 | 950 |
| 325 | 450 |  | 800 | 155 | 1025 |
| 377 | 495 |  | 900 | 175 | 1130 |
| 426 | 560 |  | 1000 | 194 | 1250 |